Моделирование магнитных свойств кристаллов β-Ga2O3, легированных железом

М. Е. Куншин

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

kunshin.mark@gmail.com

П. В. Харитонский

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

peterkh@yandex.ru

Аннотация. Проведено теоретическое моделирование гистерезисных характеристик в двойниковых кристаллах β-Ga2O3, легированных железом. Раствор-расплавным методом получены пластинчатые кристаллы с линейными размерами до 2,5 мм и толщиной менее 100 мкм и с массовой долей гидроксида железа в начальном растворе-расплаве 0,10 и 0,61 г. Каждый из кристаллов является двойником с границей двойникования по плоскостям (101) или (100). Данные рентгеноструктурного анализа показали, что железо частично замещает атомы галлия. Структура кристаллов остается моноклинной. Магнитометрические данные и ЭПР-спектроскопия подтверждают эти выводы. Теоретическое моделирование гистерезисных характеристик позволяет предположить, что в кристаллах присутствует ферромагнитное (в общем смысле) состояние, обусловленное областью с поперечным размером порядка 50–100 мкм и содержащую границу двойникования.

Ключевые слова: оксид галлия; железо; двойникование кристаллов; ферромагнитное состояние

Введение

Кристаллы оксида галлия β-Ga₂O₃ привлекают значительное внимание исследователей благодаря своим уникальным свойствам. Легирование этого материала железом представляет особый интерес как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. Твердый раствор β-Ga₂O₃:Fe является перспективным разбавленным магнитным полупроводником. Одна из особенностей этого материала – возникновение ферромагнитного состояния при комнатной температуре, что открывает путь к созданию спинтронных устройств.

Целью данной работы является моделирование гистерезисных характеристик в двойниковых кристаллах β-Ga₂O₃, легированных железом, и анализ магнитных состояний, возникающих в таких структурах.

Получение кристалллов

Кристаллы были выращены раствор-расплавным методом [1], который является экономически более выгодным по сравнению с методом Чохральского. Процесс роста включал несколько этапов: приготовление смеси порошков MoO₃, Ga₂O₃ и Fe(OH)₃, ее загрузку в платиновый тигель, нагрев и выдержку при температуре 1150°C, последующее охлаждение и удаление растворителя. В результате были получены пластинчатые кристаллы с линейными размерами до 2,5 мм и толщиной менее 100 мкм: Ga-Fe-0 без добавления гидроксида железа, Ga-Fe-0.1 с добавлением 0,10 г Fe(OH)₃ и Ga-Fe-0.61 с добавлением 0,61 г Fe(OH)₃ [2]. Исследование методами оптической и сканирующей электронной микроскопии показало, что каждый из полученных кристаллов является кристаллом-двойником с границами двойникования по плоскостям (101) или (100). На рис. 1 и 2 приведены примеры оптических микрофотографий кристаллов.

Кристалл Ga-Fe-0

Кристалл Ga-Fe-0.61

Согласно данным монокристального рентгено-структурного анализа в кристалле Ga-Fe-0.61, железо замещает атомы галлия в кристаллической решетке, а сама структура остается моноклинной (табл. I).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| а, Å | 5,81 |
| b, Å | 3,04 |
| c, Å | 12,22 |
| β, ° | 103,64 |
| Расчетная химическая формула кристалла | Ga1,66Fe0,34O3 |

Данные рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) подтвердили наличие железа в поверхностном слое кристаллов Ga-Fe-0 и Ga-Fe-0.61(табл. II).

| Химический элемент | Атомная доля, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ga-Fe-0 | Ga-Fe-0.61 |
| Ga | 34,0 | 34,3 |
| O | 64,8 | 64,5 |
| Fe | 0,0 | 0,9 |
| Mo | 1,2 | 0,3 |

Моделирование гистерезисных характеристик

Гистерезисные характеристики образцов представлены в табл. III.

| Fe | Ms, 10-3 А·м2/кг | Mrs, 10-3 А·м2/кг | Mrs/Ms | µ0Hc, мТл | µ0Hcr, мТл | Hcr/Hc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 24 | 1,3 | 0,05 | 5,5 | 42,5 | 7,8 |
| 0,61 | 10 | 1,2 | 0,12 | 5,8 | 30,2 | 5,2 |

Магнитометрические данные и ЭПР-спектроскопия подтверждают выводы рентгеноструктурного анализа и позволяет сделать заключение о присутствии трех типов магнитного упорядочения: диамагнитное (матрица – 
β-Ga₂O₃), парамагнитное (вхождение Fe в структуру в тетраэдрические и октаэдрические позиции) и ферромагнитное. Причём ферромагнитное состояние вероятнее всего реализуется в области границы двойникования, так как там концентрация ячеек с замещением атомов галлия атомами железа наиболее высока. В этой области возникает ферромагнитное упорядочение, в то время как вдали от границы двойникования концентрация таких ячеек мала и обменного взаимодействия не возникает, то есть железо находится в парамагнитном состоянии. Следовательно, можно выделить область, внутри которой концентрация таких ячеек выше, и провести теоретический анализ гистерезисных характеристик с использованием модели ОДЭН (например, [3, 4]), учитывающей магнито-статическое взаимодействие между группами ячеек, связанных обменным взаимодействием (структура типа «разбавленный магнетик»).

Результаты численного моделирования эффективной намагниченности насыщения Is eff ферромагнитного материала и эффективной намагниченности по остаточной намагниченности насыщения Irs eff, а также полученные с использованием значений коэрцитивностей Hc и Hcr оценки констант кристаллографической анизотропии приведены в табл. IV.

| Fe | Is eff, кА/м | Irs eff, кА/м | cf, % | Khys, Дж/м3 | Ku, Дж/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 13 | 0,8 | 1,0 | 66 | 317 |
|  | 27 | 1,6 | 0,5 |  | 659 |
|  | 44 | 2,7 | 0,3 |  | 1074 |
|  | 130 | 7,9 | 0,1 |  | 3172 |
| 0,61 | 5 | 0,7 | 1,0 | 29 | 87 |
|  | 11 | 1,5 | 0,5 |  | 191 |
|  | 18 | 2,5 | 0,3 |  | 312 |
|  | 54 | 7,4 | 0,1 |  | 937 |

Согласно работе [5], посвящённой магнитным характеристикам гематита (α-Fe₂O₃), можно оценить константу одноосной анизотропии по гистерезисным характеристикам:

Khys=µ0HcMs2.

Так как при замещении атомов галлия атомами железа структурные параметры ячеек изучаемых кристаллов близки к соответствующим параметрам гематита, то можно считать, что их коэрцитивности также близки. Для магнитоупорядоченных областей в кристалле Ga2O3, вероятно, более строгой оценкой является константа одноосной анизотропии, связанная с коэрцитивностью и эффективной намагниченностью по остаточной намагниченности Mrs:

Ku=µ0HcrIs eff2.

В работе [6] исследовались образцы β-Ga2O3, предположительно содержащие антиферромагнитную фазу (μ-Fe2O3), выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии, в которых ферромагнетизм проявляется при температуре выше комнатной. Ферромагнитная фаза предположительно возникала на границе раздела подложки и антиферромагнитной фазы.  Обнаружено, что намагниченность насыщения ферромагнитной фазы сильно возрастает с увеличением шероховатости поверхности раздела. И наоборот, более гладкие границы раздела демонстрируют более слабый ферромагнитный отклик и более высокую плотность парамагнитных моментов, а также наличие суперпарамагнитных кластеров.

В нашем случае граница двойникования может служить интерфейсом (границей раздела) между в основном диамагнитной областью кристалла β-Ga2O3 и ферромагнитной фазой подобной в рассматриваемой статье [5]. Тогда наиболее соответствующим значениям спонтанной намагниченности и константам анизотропии при данных концентрациях железа в растворе – расплаве являются: Is eff   ≈ 20 – 50 кА/м и Ku ≈ 1000 Дж/м3.

Заключение

Раствор-расплавным методом впервые получены кристаллы β-Ga2O3, легированные железом. Массовая доля железа в начальном растворе-расплаве составляла 0,10 и 0,61 г.

Получены пластинчатые кристаллы с линейными размерами до 2,5 мм и толщиной менее 100 мкм. Каждый из кристаллов является кристаллом-двойником с границей двойникования по плоскостям (101) или (100).

Согласно данным рентгеноструктурного анализа железо замещает атомы галлия. Структура кристаллов остается моноклинной.

Магнитометрические данные и ЭПР-спектроскопия подтверждают выводы рентгеноструктурного анализа и позволяет сделать заключение о присутствии трех типов магнитного упорядочения: диамагнитное (матрица), парамагнитное (вхождение Fe в структуру в тетраэдрические и октаэдрические позиции) и ферромагнитное.

Теоретическое моделирование гистерезисных характеристик позволяет предположить, что ферромагнитное (в общем смысле) состояние обусловлено областью вблизи границы двойникования размерами порядка 50–100 мкм.

Благодарность

Благодарим сотрудников Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН Кицая А.А., Носова Ю.Г. и Николаева В.И. за предоставленные образцы кристаллов. Также благодарим доцента кафедры физики Земли Санкт-Петербургского государственного университета Сергиенко Е.С. за помощь в выполнении работ с использованием оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ («Геомодель», Центр Микроскопии и Микроанализа) и доцента кафедры микро- и наноэлектроники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) Гареева К.Г. за обсуждения и консультации.

Список литературы

Ю.Г. Носов, С.В. Шапенков, О.Ф. Вывенко, А.А. Кицай, В.И. Николаев. Кристаллизация β-Ga2O3 из раствора-расплава и исследование полученных кристаллов методом катодо-люминесценции // Физика и техника полупроводников. 2024. T.58, вып. 10. С. 548–551.

Магнитные свойства кристаллов β-Ga2O3:Fe, полученных методом выращивания из раствора-расплава / К.Г. Гареев, П.В. Харитонский, Е.С. Сергиенко, М.Е. Куншин, А.А. Кицай, Ю.Г. Носов, В.И. Николаев // Нанофизика и наноэлектроника: Тез. докл. XXX Симпозиума, Нижний Новгород, 9–13 марта 2026 / Нижний Новгород, 2026. C. 144.

P.V. Kharitonskii, E.A. Setrov, A.Yu. Ralin. Modeling of hysteresis characteristics of a dilute magnetic with dipole-dipole interaction of particles // Materials Physics and Mechanics. 2024. 52, 2, 142.

P. Kharitonskii, A. Krasilin, N. Belskaya, S. Yanson, N. Bobrov, A. Ralin, K. Gareev, N. Zolotov, D. Zaytse and E. Sergienko. Superparamagnetism of Baked Clays Containing Polymorphs of Iron Oxides: Experimental Study and Theoretical Modeling // Magnetochemistry. 2025.11, 103.

A.P. Roberts, X. Zhao, P. Hu, A. Abrajevitch, Y. Chen, R. J. Harrison, D. Heslop, Z. Jiang, J. Li, Q. Liu, A. R. Muxworthy, H. Oda, H. St. C. O’Neill, B. J. Pillans and Tetsu. Magnetic Domain State and Anisotropy in Hematite (α-Fe2O3) From First-Order Reversal Curve Diagrams // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2021.126, e2021JB023027.

E. C. Hettiaratchy, J. S. Jamison, B. Wang, N. Bagués, R. A. Guest, D. W. McComb, and R. C. Myers. Interface-induced ferromagnetism in μ-Fe2O3/β-Ga2O3 superlattices // Journal Vacuum Science & Technology A. 2020. 38, 063413.