Влияние формы, размеров и механических дефектов анодных окисных плёнок тантала и алюминия на релаксацию их электретного состояния

Д. Е. Булычев1, М. С. Моргунов2, Н. С. Пщелко3

1,2ООО «Медэл», Санкт-Петербург

3Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

1daniilbulichev@yandex.ru, 2morgunov.medel@gmail.com, 3nikolsp@mail.ru

Аннотация. Практическое применение электретов на основе анодных окисных плёнок (АОП) требует понимания влияния размеров, формы и механических дефектов на характер релаксации электретного состояния. В работе исследовано влияние указанных факторов на равномерность распределения электретной разности потенциалов Uэ (величины, пропорциональной плотности заряда поверхности) при длительной изотермической релаксации электретного состояния АОП тантала и алюминия. Показано, что скорость спада Uэ АОП Та и Аl не зависит от формы и размеров АОП, не зависит от расстояния до механических дефектов и везде одинакова, с точностью разрешающей способности установки измерения Uэ методом динамического конденсатора с компенсацией по расстоянию и величине Uэ.

Ключевые слова: электрет; анодные окисные плёнки; электретная разность потенциалов; изотермическая релаксация; дефекты

- Методика эксперимента

Получение АОП

Образцы изготавливались из алюминия марки А99 и тантала марки ТВЧ толщиной 0,5 мм (рис.1,б; 2; 5; 6).

Подготовка образцов: алюминий протравливался в водном растворе NaOH -концентрации 300 г/л, в течение 2 мин, при температуре 60-70°С, для снятия загрязнений и верхнего, наиболее деформированного при прокатке слоя алюминия. Затем образцы промывались в проточной деионизованной воде 15÷20 мин. После сушки на воздухе образцы электрохимически полировались, что улучшает качество АОП [1], в электролите следующего состава: H2SO4 концентр. – 125 мл, Н3РО4 концентр. – 526 мл, CrO3 – 144 г, остальное, до 1 литра, вода. Электрополировка проводилась при температуре 80–90°С, напряжении 15÷17 В (+ подавался на полируемый металл), в течение трех минут, после чего образцы промывались в проточной деионизованной воде в течение одного часа, сушились на воздухе, а затем формовались.

Тантал отжигался в вакуумной электропечи при температуре 1950÷2000 С и вакууме не хуже 10-5 мм рт.ст. в течение 30 мин, затем шлифовался наждачной бумагой М-20, кипятился в воде в течение 10÷15 мин. После этого сушился на воздухе и электрохимически полировался в электролите, состоящем из 9 частей конц. H2SO4 и I части конц. HF, при температуре 30÷60°C, напряжении 30÷32 В в течение 30 с, промывался 10-15 мин в проточной деионизованной воде с последующим кипячением в ней 10÷15 мин и сушился на воздухе. Далее образцы вновь отжигались как описывалось выше.

а). Схема формовки тантала и алюминия. 1 – контактный термометр, 2 – образец, 3 – катод из тантала, 4 – ванна из стекла, 5 – нагреватель, ЛБП – лабораторный блок питания GW Instek GPR-730H10D, РБ – блок регулирования температуры, А – цифровой амперметр GW Instek GDM-8145, V – цифровой вольтметр GW Instek GDM-8145; б). Образец.

Деионизованная вода во всех экспериментах имела удельное сопротивление pv> 106 Ом·см. Все химреактивы имели марку ЧДА или ХЧ, кроме борной кислоты, использовавшейся для формовки алюминия и имевшей марку ОСЧ. АОП создавались путём формовки: анодного окисления Та или Аl в электролитической ячейке (рис. 1).

Алюминий формовался в водном растворе Н3ВO3 концентрации С = 5 г/л (Uф = 1000 В) или С = 40 г/л 
(Uф ≤ 600 В), при температуре формовки Тф не более 40°С. Режим формовки при С = 5 г/л – вольстатический, при С = 40 г/л – смешанный, с плотностью тока формовки jф в гальваностатической стадии 10 мА/см2. Время формовки tф = 3 час. После формовки образцы промывались проточной деионизованной водой в течение 20 мин, сушились на воздухе и отжигались при температуре 200°С в течение 1 часа, затем электризовались.

Тантал формовался в водном растворе H3PO4 и при C = 0,01%, в смешанном режиме jф= 10мА/см2. Тф – комнатная, tф = 2 часа. После формовки образцы промывались в проточной деионизованной воде в течение 20 мин, сушились на воздухе и отжигались при 220°С 1 час, а затем электризовались.

Формовка осуществлялась в стеклянной ванне с танталовым катодом (рис. 1а). Нагрев электролита и поддержание его температуры осуществлялось с помощью электронагревателя и терморегулятора с контактным термометром, имевшим цену деления 1°.

Электризация АОП

Оптимальными способами создания электрета являются электризация в коронном разряде [2-3] и с применением жидкостного контакта (ЖК) [4-6]. Эти способы позволяют получать Uэ необходимой величины с хорошей равномерностью распределения заряда по поверхности, в том числе и по поверхности сложной конфигурации.

В качестве ЖК в основном использовалась деионизованная вода. Электризация осуществлялась аналогично формовке и в той же ячейке. Образцы извлекались из воды под напряжением U, причем в случае АОП тантала Uэ = U (при U < 0,9Uф), а плотность заряда поверхности σ была практически одинаковой по всей заряжаемой площади. В случае АОП алюминия, заряд был распределен по поверхности неравномерно (рис. 2). Если предварительно гидрофобизировать, например, полиэтиленгидросилоксаном поверхность оксида, то при хорошем его качестве (малом содержании кристаллитов) σ становилась равномерной (рис. 2).

Измерение поверхностного потенциала электретов

Распределение Uэ на поверхности АОП алюминия, электризованного с использованием водного противоэлектрода. Диаметр вибрирующего электрода 1 мм. 1 – АОП алюминия, 2 – алюминий, 3 – электризуемая часть пленки, 4 – электризация с предварительной гидрофобизацией АОП, 5 – электризация негидрофобизированной АОП. Uф = 600 В. U = 180 В.

Для измерений электретного потенциала Uэ использовался метод динамического конденсатора с компенсацией [7]. Одной обкладкой конденсатора являлся металл, на котором была выращена АОП, а вторая обкладка помещалась на расстоянии l мм от поверхности АОП в электретном состоянии. Предполагается, что заряд электрета плотностью σ локализован в тонких приповерхностных слоях толщиной δ пренебрежимо малой по сравнению с толщиной электрета d. Вследствие перераспределения потенциала между неподвижным и измерительным электродами, на последнем индуцируется заряд с поверхностной плотностью σинд = – εо·Ee. Если измерительный электрод заставить колебаться над поверхностью электрета, например по синусоидальному закону, так что l = l0+Δl·sin(ωt) то в цепи, закорачивающей обкладки конденсатора, потечет ток смещения: I=ddtS·σинд=-ε0ddt(S·Ee)

Если в закорачивающую цепь включить источник напряжения, то выполняется условие: Uэ+Ee·l=Uк, где S – площадь измерительного электрода; Uк – напряжение источника. Если Uк = Uэ, то Ee=0 и I станет равен нулю. Величина напряжения компенсации Uк не зависит от зазора l (в том случае, если краевым эффектом можно пренебречь).

Для измерения Uэ была собрана установка рис. 3, схема которой приведена на риc. 4.

Установка для измерения электретной разности потенциалов. 1 – динамик, 2 – подвижный электрод, 3 – образец, 4 – столик, 5 – микрометрический винт оси Z, 6 – координатный столик XY

Схема для измерения Uэ. L – динамик 1ГД-36, ЛБП – лабораторный блок питания GW Instek GPR-730H10D, V – цифровой вольтметр GW Instek GDM-8145, Cд – динамический конденсатор с образцом, Rн – входное сопротивление осциллографа, ЭО – осциллограф GW Instek GRS-6032A, ЗГ – генератор сигналов GW Instek SFG-71003.

В качестве источника компенсирующего напряжения выступал лабораторный блок питания. Величина Uк дополнительно контролировалась с помощью цифрового вольтметра. Роль сопротивления нагрузки играло входное сопротивление осциллографа. Колебания подвижного электрода осуществлялась с помощью динамика, на который подавалось напряжение от звукового генератора, частотой 63 Гц (близкая к резонансной), соответствующей максимальной амплитуде колебаний измерительного электрода. Измерительная схема была тщательно за экранирована, что позволяло измерять Uэ в интервале от 0 до 100 В с погрешностью ±0,02 В. В интервале от 100 до 1000 В точность измерения Uэ была не хуже ±0,1 В. Образцы крепились к столику, который мог перемещаться под вибрирующим измерительным электродом в трех измерениях, с помощью микрометрических винтов, имевших цену деления 0,01 мм. Установка была снабжена набором съемных измерительных электродов диаметром 0,5; 1; 3; 10; 30 мм, позволяющих проводить как интегральные, так и локальные измерения Uэ, а также снимать распределение Uэ по поверхности АОП. Величина воздушного зазора между измерительным электродом и поверхностью электрета составляла примерно 1 мм.

- Результаты экспериментов и их обсуждение

Исследовались круглые образцы диаметром 20, 10, 5 мм и образцы прямоугольной формы 40x40, 20x20, 5x9 мм с отверстиями и без них. Пример круглого образца с отверстиями – (рис. 5в), а прямоугольного без отверстий – (рис. 6б).

Снималось распределение Uэ по поверхности этих образцов. На рис. 5 и рис. 6, для примера, приведены зависимости Uэ(x, t) образцов АОП тантала (Uф = 250 В, электризация с ЖК) и алюминия (Uф=500 В, электризация с ЖК).

Для изучения изменения распределения Uэ во времени для образцов с неравномерным Uэ(x), гидрофобизирующее покрытие на АОП алюминия не наносилось.

Б'ольшая скорость спада Uэ в областях с большей величиной Uэ обусловлена эффектом сильного поля. Скорость спада Uэ АОП тантала и алюминия, электризованных как в КР, так и с использованием ЖК, практически не зависит от размеров и формы образцов.

Как видно из рис. 5, 6 –характер распределения Uэ в процессе релаксации ЭЭ сохраняется. Скорость спада Uэ вблизи искусственно созданных макродефектов (царапин) и в областях, удаленных от них, практически одинакова.

Зависимость Uэ (x, t) АОП тантала (Uф = 250 В), электризованного с использованием ЖК (U = 200 В, tэ = 10 мин); а). образцы с отверстиями, б). образцы без отверстий, в). вид образца с отверстиями; 1 – сразу после электризации, 2 – через 10 суток, 3 – через 120 суток. Хранение в комнатных условиях. Диаметр вибрирующего электрода 1 мм.

а). Зависимость Uэ (x, t) АОП алюминия (Uф = 600 В, электризованного в ЖК, U = 500 В, tе = 30 мин); б). вид образца; 1 – через 1 сутки после электризации, 2 – через 78 суток, 3 – через 300 суток. Хранение в комнатных условиях. Диаметр вибрирующего электрода 1 мм.

- Заключение

В работе исследовано влияние формы, размеров и механических дефектов анодных окисных пленок тантала и алюминия на релаксацию их электретного состояния.

Показано, что вблизи искусственно созданных макродефектов (царапин) и в областях, удаленных от них, скорость спада Uэ практически одинакова, а характер распределения Uэ в процессе релаксации ЭЭ сохраняется.

Форма и размеры анодных оксидных пленок тантала и алюминия (в исследованном диапазоне) не оказывают влияние на скорость и характер релаксации электретного состояния.

Таким образом, из АОП можно изготавливать электреты любой конфигурации и размеров, с применением механической обработки после создания ЭС в АОП (без загрязнения рабочей поверхности).

Для постановки эксперимента была разработана и собрана установка для измерения электретной разности потенциала на основе метода динамического конденсатора с компенсацией, имеющая высокую разрешающую способность и чувствительность.

Список литературы

- Юнг Л. Анодные окисные пленки. Л., Энергия, 1967, 232 с

- Yovcheva T. Corona Charging of Synthetic Polymer Films. New York: Nova Science Publishers Inc, 2010. 60 p.

- Moreno R.A., Cross В. Measurement of potential build up and decay, surface charge density and charging currents of corona—charged polymer foil electrets // J. Appl. Phys., 1976, v. 47, No.8, p. 3397.

- Патент РФ № 2521598 C2 / М.С. Моргунов. Способ изготовления электретов: опубл. 10.07.2014. EDN ZTLQGL.

- Chudleigh P.W. Charging of polymer foil using Uquid contacts // Appl, Phys. Lett., 1972, v. 21, No.II, p. 547-548.

- Беляков В.И., Видуцкая Л.С. Исследование свойств электретов, полученных жидкостным контактом // Киноаппаратура, 1978, вып.10, с.104-109.

- Сесслер Г.М. Электреты. М: Мир, 1983. 487 с.

\