Нестационарный термозондовый метод 
для контроля атомно-молекулярного дизайна 
и структур наноархитектоники

А. И. Горелик

ООО «НТ-МДТ» г. Зеленоград

gor70@mail.ru

Д. А. Козодаев

ООО «НТ-МДТ» г. Зеленоград

kozodaev@ntmdt.nl

В. А. Мошников

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

vamoshnikov@mail.ru

Аннотация. На современном этапе развития науки и техники происходит процесс перехода от нанотехнологий к наноархитектонике, то есть к системам, в которых граничат два или более нанообъектов. Основными методами анализа атомно-молекулярного дизайна и наноархитектоники являются методы сканирующей зондовой микроскопии [1–4]. Авторы считают, что нельзя противопоставлять методы СЗМ другим способам получения информации о свойствах материала в локальных областях. К наиболее важным дополнительным методам относятся метод внутреннего трения, метод импеданса, электронно-зондовые методы, термозондовый метод и другие. Данная публикация посвящена термозондовому методу.

Ключевые слова: нанотехнологии, наноархитектоника, сканирующая зондовая микроскопия

Введение

Термозондовый метод как мощный аналитический инструмент исследования микровключений возник в 1946 году, когда член-корреспондент АН СССР Г.В. Акимов совместил металлографический анализ с термозондом, используя микротвердомер Берковича ПМТ-3 и заменив алмазную головку индентора на термозонд. Это позволило эффективно исследовать образование непроводящих микровключений в металлических материалах.

Однако вопрос правомерности получения данных о термо-ЭДС для полупроводников зондовым методом долго был дискуссионным. В [2, 3] было показано, что деформационное воздействие термозонда на классические полупроводники может приводить к образованию p-n-перехода, из-за чего при повышении температуры и разделения носителей заряда термо-ЭДС может не только изменяться, но и менять знак.

Дальнейшее развитие термозондового метода для исследования однородности легированных полупроводниковых материалов с помощью движущегося зонда проведена в работах [4–6]. В [7] впервые было показано, что с помощью термозонда можно оценивать концентрации собственных электрически активных дефектов в нелегированных полупроводниках внутри узкой области гомогенности.

Метод нашел широкое применение. При этом теоретической основой оценки количества вакансий подрешетки металла и неметалла и междоузельных атомов является связь концентрации носителей заряда и значения коэффициента ТЭДС с таким параметром, как интеграл Ферми. Для простейшей зонной структуры легко найти зависимость термо-ЭДС как функции F(µ,p)

Однако задача количественного анализа требует более точных данных о зонной структуре, а также о законе распределения температуры вглубь образца и зависимости температуры зонда от положения термопары. Эта задача была решена в [8, 9] и подробно рассмотрена [10].

Основная часть

Расчет основан на зависимостях, связывающих положение уровня Ферми со значениями параметров полупроводниковых материалов. При произвольном вырождении электронного газа уравнения для концентрации носителей заряда и коэффициента термо-ЭДС таковы:

n=NCF1/2μn*, 	p=NVF1/2μp*,

αn=-ker+2r+1 Fr+1μn*Frμn*-μn*,

αp=ker+2r+1 Fr+1μp*Frμp*-μp*,

где Fm(μi*)  – интеграл Ферми:

Fmμi*=0∞tm/1+expt-μi*dt,

где μi* – приведенный уровень Ферми:

μi* = μi/kT, где k – постоянная Больцмана; е – заряд электрона; r – фактор рассеяния; NC и NV – плотности состояний в зоне проводимости и валентной зоне.

Совместное решение этих уравнений позволяет определить зависимость  = f(p, n). Произведенные расчеты для РbТе и Рb0,88Sn0,12Te привели к значениям собственной концентрации носителей заряда ni, равным 91015 см–3 и 31016 см–3 соответственно, что удовлетворительно согласуется с литературными данными.

Для более точных расчетов использовали приближение Кейна. При этом уравнение дисперсии имеет вид [11]:

E=Eg21+2ħ2k2mnEg1/2-1,

а выражение для эффективной массы:

mE=mn1+2EEg.

Для времени релаксации выражение приобретает вид:

τE=τ0r(T)EkTr-0,51+EEgr-0,51+2EEg ,

где r – фактор рассеяния.

Выражение для коэффициента термо-ЭДС задается в виде:

α=keIr+1.21Ir+1.20-μ*,

где

In,km(μ*, β)= 0∞- ∂f0∂εεmε+βε2n1+2βεk ∂ε

представляет собой двухпараметрический интеграл Ферми, где ε=E/kT, а f0ε, μ*=1+eε-μ*-1.

При * < –5, то есть в невырожденном случае выражение упрощается:

.

В случае сильного вырождения, когда * > 10, интеграл Ферми имеет вид:

In,kmμ*,β~

~μn+m1+nβ1+2μβk×

×1+π216n+mn+m-1μ2+2nn+mβμ1+μβ-4kn+mβμ(1+2μβ++n(n-1)β2(1+μβ)2-4nkβ21+2μβ1+μβ+4k(k+1)β2(1+2μβ)2.

Выражения для концентрации носителей заряда и подвижности имеют вид:

n=(2mnk0T)3/2I3/2,003ħ2π3,

u+eτ0r(T)Ir+1,20(μ*,β)mnI3/2,00(μ*,β).

Чтобы повысить количественное согласие, особенно в области высоких значений концентрации р-типа, следует учесть -экстремум валентной зоны.

При расчете за основу брались зонные параметры для РbТе. Значения состава х, температуры Т и фактора рассеяния r известны заранее.

Для вычисления Еg в эВ для конкретного состава х твердого раствора Рb1–xSnxTe и температуры T используется выражение:

Еg = 0,19 – 0,543х + [4,510–4Т2/(T + 50)].

Заключение

Термозондовый метод имеет большие перспективы для развития современного материаловедения. В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создана специальная R@D магистерская программа, в которой особое внимание уделяется изучению неклассических механизмов роста наночастиц. Рассматриваются такие явления, как самосборка и самоорганизация, изучается роль в этих процессах различных сил взаимодействия на молекулярном и супрамолекулярном уровне. Излагаются основы модулярного принципа строения наноструктур и принципа структурной иерархической архитектоники. Лекционный материал иллюстрируется примерами биомиметических аналогов и искусственного синтеза с использованием приемов ориентированного сращивания (oriented attachment) и создания мезокристаллических нано- и микрообъектов. Все эти процессы на интерфейсах нанообъектов могут сопровождаться перераспределением зарядов. Поэтому использование термозондовых методик актуально и обеспечит получение новых знаний об особенностях образования и эволюции таких иерархических структур, включая несоразмерные фазы, квазикристаллы, клатратные соединения, дендримеры, мегамеры, нанокластерные полиоксометаллаты, новые каркасные материалы (MOF, COF, POP, HOF), максены и др.

В настоящее время наиболее активно исследуются вопросы управляемого изменения концентрации  собственных электрически активных дефектов на интерфейсах, особенно вакансий кислорода, в поверхностных слоях газочувствительных металлооксидных сенсоров, наноматериалов со структурным фазовым переходом, в структурах наноархитектоники с модульным дизайном, в мультиферроиках и электроадгезионных структурах.

В группе компаний «НТ-МДТ» разработки оборудования и материаловедческие результаты регулярно апробируются на конференциях. Способ создания на интерфейсе проводящего слоя закреплен патентом на новый тип  проводящего зонда. [12]

Список литературы

Козодаев Д.А., Налимова С.С., Мошников В.А. Методы нанодиагностики, дополняющие результаты атомно-силовой микроскопии // От нанотехнологии к наноархитектонике: сборник научных трудов. Уфа, 2024. С. 91-167.

Акимов Г.В. Метод микротермоЭДС. // ДАН СССР. 1946. Т. 51, № 3. С. 205-208.

Тауц Я. Фото- и термоэлектрические явления в полупроводниках. М.: Изд-во иностр. лит., 1962.

Кокошкин В.А. Исследование однородности высоколегированных полупроводников с помощью нагретого зонда-термопары // Зав. лаборатория. 1965. Т. 31, № 4. С. 461-462.

Кокошкин В.А. Исследование распределения примесей в полупроводниках с помощью непрерывно движущегося термозонда // Зав. лаборатория. 1968. Т. 34, № 11, С. 1341-1342.

Игнатьев О.М. Метод измерения микротермоэлектродвижущей силы сплавов // Зав. лаборатория. 1968. Т. 34, № 6. С. 695-696.

Мошников В.А., Милославов С.Л. Исследование неоднородностей твердых растворов Pb1-хSnxTe нестационарным термозондовым методом / Получение и свойства полупроводниковых соединений А2В6 и А4В6 и твердых растворов на их основе. М.: МИСИС, 1977.

Горелик А.И., Межва М., Мошников В.А. Количественный термозондовый анализ твердых растворов теллурида свинца – теллурида олова // Изв. СПбГЭТУ. 1994. Вып. 471. С.27-36.

Горелик А.И. Исследование неоднородностей в ограненных монокристаллах халькогенидов свинца-олова: Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук / СПбГЭТУ "ЛЭТИ". СПб., 1998.

Мошников В.А. Локальные энергетические воздействия в исследовании и получении твердых растворов: Автореф. дисс.... д-ра. физ.-мат. наук / СПбГЭТУ "ЛЭТИ". СПб., 1997.

Yusheung H., Grassie A.D.C. The electronic band structure of Рb1-xSnxTe alloys. //In: Cubic and rhombohedrol phase at 4,2 K // J.Phys.F: Met. Phys. 1985. V.15. № 5. Р.317-326.

Патент РФ № 2825297 C1 / Козодаев Д.А., Яковлева А.А., Бобков А.А., Рябко А.А., Мошников В.А., Корепанов О.А. Способ изготовления проводящего покрытия на поверхности зонда для атомно-силовой микроскопии: заявл. 13.11.2023; опубл. 23.08.2024.